明和고무공업주식회사 (MEIWA RUBBER CO.,LTD)

<인쇄용 종합 CATAROGUE>

■ 인쇄용 고무롤 (Rubber Roll for Print)

● 매엽(枚葉)인쇄기•Form윤전인쇄기

| 용도 | 재질명 | 경도 | 색조 | 특징 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inking Roller （油性） | ST | 25～40 | 메탈블루 | ● 경시 변화가 적고, 치수 안정성이 뛰어남 *일반판매용 (신문 등) |
|  | BZ (Black Zest） | 25～35 | 블랙 | ● 저발열（고속대응） ● 표면의 결손이나 균열의 발생이 잘 일어나지 않음 ● 환경 대응 잉크에 대해서도 뛰어난 저경시 변화성을 나타냄 *최신 제품으로 베처社 이상의 품질, 발열이 적어, 니프 폭의 변화가 거의 없는 안정적 제품 *침수성(물에 대한 대응)이 뛰어남 *경도 25도 제품의 경우 표면에 침수성 처리를 할 경우 水롤러로 사용 가능 |
| Inking Roller （ＵＶ） | ＵＶ Summit Ⅰ (수지계) | 30～40 | 스카이블루 | ● ＵＶ잉크나 세정제에 의한 팽윤이 적고, 치수, 경도의 안정성이 뛰어남 ● ＵＶ잉크의 경화를 저해하지 않음 *Summit Ⅰ과Ⅱ는 색조의 차이를 나타냄 |
|  | ＵＶ Summit Ⅱ (수지계) | 30～40 | 레드브라운 |  |
|  | ＃8000 (합성고무계) | 25～40 | 레드 | ● ＵＶ、유성 잉크 어디에도 사용 가능 |
| 연속급수 Roller (유성) | MD | 25～30 | 다크그린 | ● 알코올 첨가는 물론, 논알콜에도 대응 ● 보수성(保水性)이 뛰어나고、물에도 양호 *샘플로 제공한 MD25는 Alcohol Form用, Water Form用 겸용으로 사용 가능 |
|  | AL | 25 | 라이트그린 | ● ALCOLOR용 ● 알코올 첨가에 최적 |
| 연속급수 Roller (UV) | ＃8000-M | 25 | 레드 | ● UV인쇄 물이 묻는 것에도 최적 |
|  | 화이트 Summit (수지계) | 25 | 화이트 |  |
| 간흠(間欠)급수 Roller （Moulton Sleeve） | ＳＴ | 25 | 메탈블루 | ● 경시 변화가 적고、치수 안정성이 뛰어남 |
|  | ＳＴ-20Ｒ | 20 | 브라운 | ● 내습(耐湿), 수성(水性) 양호 |
|  | ＦＸ | 18～25 | 블랙 |  |

● 상업윤전인쇄기

| 용도 | 재질명 | 경도 | 색조 | 특징 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inking Roller （油性） | ＳＦ | 25～35 | 블루 | ● 잉크나 세정제에 의한 추출이 적고, 경세(径細)가 잘 일어나지 않음 |
|  | ＢＷ （Black Web） | 25～35 | 블랙 | ● 경시 변화가 적고, 치수, 경도 안정성이 뛰어남, 표면의 결손이나 균열의 발생이 잘 일어나지 않음 ● 표면의 결손이나 균열의 발생이 잘 일어나지 않음 ● 저발열（고속대응） |
| 잉크 호출 Roller （油性） | ＳＦＸ | 25 | 바이올렛 | ● 표면의 크랙이나 결손의 발생이 잘 일어나지 않음 ● 충격 흡수성이 뛰어남 |
| 연속 급수 Roller | ＭＤ | 25～30 | 다크그린 | ● 알코올 첨가는 물론, 논알콜에도 대응 ● 보수성(保水性)이 뛰어나고、물에도 양호 |
|  | ＳＦ-M | 25 | 블루 | ● 치수 안정성이 뛰어나며, 경세(径細)가 잘 일어나지 않음 ● 물이 묻는 것에도 최적 |

● 공용

| 용도 | 재질명 | 경도 | 색조 | 특징 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 먼지 제거 Roller | ＮＨＰ （New High Picker） | 50 | 그레이 | ● 합성 고무와 특수 섬유에서 만들어진 복합재로, 표면의 섬유에 먼지(티끌)을 걷어들임 ● 판을 손상시키지 |
|  | 히키 헌터 （요동(揺動) 타입） | 50 | 그레이 | ● GHOST Roll 겸용 시스템 ● 고무에 넣은 특수 섬유에 의해, 판의 면에 부착된 먼지(티끌)을 제거함 |
| 잉크 동(胴) | Ｅ-2000 | 100 | 모스그린 | ● 내마모성 |
|  | Rilsan | 100 | 그레이 | ● 내마모성 ● 내약(耐薬)、내용제성(耐溶剤性) |

● 신문윤전인쇄기

| 용도 | 재질명 | 경도 | 색조 | 특징 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inking Roller | BN (Black News） | 30 | 블랙 | ● 저발열（고속대응） ● 표면의 결손이나 균열의 발생이 잘 일어나지 않음 ● 환경 대응 잉크에 대해서도 뛰어난 저경시 변화성을 나타냄 |
| 요동(揺動) 롤러 |  |  |  | ● 판의 Edge 상처로 인한 잉크 전이 부족을 해소하고, 양면인쇄시의 종이면 pin hole 방지 ● GHOST 대책에 효과 ● Hickey 감소 |
| 잉크 수수(授受) 롤러 (Mitsubishi Kealess） | ＵＫ （ＭＴ Roll） | 39 | 블랙 | ● 농도 안정성이 뛰어남 ● 내마모성이 뛰어남 |
| 급수 롤러 | ＳＴ | 25 | 메탈블루 | ● 경시 변화가 적고, 치수 안정성이 뛰어남 ● 특수 표면 처리에 의해 보수성이 (保水性)이 뛰어나며, 잉크 세정성도 양호 |
|  | Black News Aqua | 25 | 블랙 | ● 환경 대응 잉크에 대해서도 뛰어난 저경시 변화성을 나타냄 ● 특수 표면 처리에 의해 보수성이 (保水性)이 뛰어나며, 잉크 세정성도 양호 |
|  | ＮＣＤ-Ⅱ | 50 | 그레이 | ● 보수성이 (保水性)이 뛰어나며, 인쇄 개시 시 물의 안정이 빨라, 손지(損紙) 절감 가능 ● 먼지 제거 효과를 가짐 |
|  | ＮＣＤ-Ⅲ | 45 | 블랙 | ● 판의 Edge 상처의 발생 방지, 지면의 테두리 오염을 해소 |

● 세정제

| 용도 | 재질명 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| 초강력 Graze Striping 방지용 롤러 세정제 | MGR 58 | ● Graze 나 Striping의 발생을 억제하고, 유화(乳化) 및 과유화 (過乳化) 방지 가능 ● 연마제가 들어있지 않은 금속부식성이 없는 환경 친화적인 약알카리 타입 |
| 급수 롤러 세정제 | New Aqua Cleaner Z | ● 잉크에 대한 용해력이 높아, 잉크 피막(皮膜)이 간단히 제거 ● 세정과 동시에 롤러 표면의 친수성을 회복 |
|  | New Aqua Cleaner ZM | ● New Aqua Cleaner의 마일드 타입 |

<고무 롤 관리상의 주의>

고무 롤의 보관•취급은, 성능•수명에 큰 영향을 줍니다. 나아가 귀사의 제품을 좌우하는 일도 있으므로, 보관•취급에 대해서는 다음 사항을 참고 하여, 보다 좋은 상태로 사용해 주십시오.

1) 고무 롤을 보관할 때는 반드시 축부(軸部)로 지탱하고, 서늘하고 어두운 곳에 보관하며 고무 표면을 종이로 싸 빛이나 산소에 의한 노화를 방지해 주십시오.

또한, 롤을 직접 바닥에 굴리거나 다른 물체와 접촉시키는 것은 절대 피해 주십시오.

2) 고무 롤을 장기간 보관한 때에는 사용 전에 연마를 해 주십시오.

일반적으로, 6개월 이상 보관한 고무 롤은 표면이 산화되어 있거나, 정도(精度)상의 경시(経時) 변화를 일으키는 경우가 있습니다.

3) 고무 롤의 무게에 비해 축부(軸部)가 가는 경우, 보관 중 1~2개월에 1회 정도 롤을 반회전 시켜 철심이 구부러지는 것을 방지해 주십시오.

4) 고무 롤을 운반하는 경우에는 반드시 축부(軸部)를 들어 올리고, 절대 고무 부분에 직접 체인이나 와이어를 걸지 마십시오.

5) 운전 개시 시에는 갑자기 전체 중량을 걸지 말고, 연습 운전(길들이기 운전)을 행해 주십시오. 특히 겨울철에는 보관중에 고무가 결정화(結晶化)하여, 탄성을 잃은 상태인 경우가 있으므로 충분한 시간을 들여 주십시오.

6) 운전 종료 후에는, 물, 알코올 등(또는 적절한 용제)로 고무 롤 표면을 세정해 주십시오.

고무에 악영향을 미치는 용제(溶剤)를 사용하면, 보관 중에 표면 열화(劣化), 직경(直径) 변화, 또는 부분적인 요철이 발생하는 경우가 있으므로 주의해 주십시오.